《纺织品印花皮膜耐寒性试验方法》

团体标准编制说明

# 一、标准起草任务来源

《纺织品印花皮膜耐寒性试验方法》团体标准项目于2021年初由东莞长联新材料科技股份有限公司提出。

2022年3月，中国印刷技术协会发布《关于2022年度第一批团体标准的立项公告》，其中《纺织品印花皮膜耐寒性试验方法》网版印刷团体标准被列入制定计划（编号：T/PTAC 2022-003），由中国印刷技术协会委托中国印刷技术协会网印及制像分会、全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会负责组织制定。

2022年3月，中国印刷技术协会、全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会在行业内发布“关于征集2022 年第一批网版印刷标准化（团体标准）项目起草单位的通知”，得到了广大企业的大力支持。东莞长联新材料科技股份有限公司承担此项目的主要起草单位的任务。

二、主要工作过程

该团体标准在全国印刷标准化技术委员会的具体指导下，前期已做了大量的预研工作，全国印刷标准化技术委员网版印刷分技术委员会于2021年5月召开标准预研会，对标准的可行性及标准的初稿进行预研，业内专家一致认为此标准为急特制定的团体标准，能对网版印花行业起到积极的指导作用。预研会中，相关专家也对本标准的基础初稿进行了相关的研究，商讨了本标准的范围、术语定义以及技术要求和检验方法，同时经过后续的研讨与修改，基本上形成了比较完善了项目预研稿，为标准制定工作打下了良好基础。

2022年3月，中国印刷技术协会发布《关于2022年度第一批团体标准的立项公告》，其中《纺织品印花皮膜耐寒性试验方法》网版印刷团体标准批准立项；4月，起草小组通过通过电话、视频、微信交流群等方式，对标准工作稿进行认真的研究与讨论，最终形成了标准征求意见稿；中国印刷技术协会于2020年6月至2020 年7月在印刷行业内广泛征求意见。

（一）预研工作阶段。

根据东莞长联新材料科技股份有限公司的要求，2021年5月18日，在中国广州分析测试中心会议室，召开了《纺织品印花皮膜耐寒性试验方法》团体标准项目预研会，对《纺织品印花皮膜耐寒性试验方法》团体标准可行性进行研究。

全国印刷标准化技术委员会马智勇高级工程师、全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会王岩、马春燕，东莞长联新材料科技股份有限公司赵文爱、朱填坪，广东省科学院测试分析研究所黄明华、麦裔强，网版印刷标准化分技术委员会观察员黄国光参加了本次预调研工作。

本团体标准第一执笔人东莞长联新材料股份有限公司赵文爱工程师介绍本标准前期调研、论证、技术研究、起草的情况。

会议对此标准制定的必要性、市场需求及意义进行了讨论和论证。由于目前国内尚未有统一的测试方法标准来检测纺织品印花皮膜的耐寒性，因此，有必要制定纺织品印花皮膜耐寒性的检测方法。

会议讨论和确定了标准名称、术语和定义。

会议对标准的名称进行了认真的讨论，确定标准的中文名称为“纺织品印花皮膜耐寒性试验方法”，英文名称为“Test method for cold resistance of textile printed leather films”。

会议确定范围修改为“本文件规定了纺织品印花皮膜耐寒性试验方法。本文件适用于在实验室条件下对纺织品印花皮膜耐寒性的测试”

会议确定了术语和定义为“纺织品印花皮膜：通过印刷方式使印花材料在纺织品上形成的连续膜层[来源：T/PTAC 005—2020，3.1]。耐寒性cold resistance：低温条件下保持正常状态的能力。”

会议确定了第2部分“规范性引用文件”，内容修改为“本标准无规范性引用文件”。

会议确定了将第4部分“原理”改为“试验原理”，内容修改为“将试样沿短边向印花皮膜面折叠，使两个长边并在一起，将其中一端夹在上夹具内，再将试样另一端打开后将试样沿短边向非印花皮膜面折叠，使此端两个长边并在一起，并用下夹具固定。将折叠固定后的试样在规定的低温环境中放置24h后，上夹具带动试样进行屈挠运动，达到规定次数后检查试样印花皮膜表面的情况。”

会议确定了第5部分为“仪器设备”，将“5.1 耐折试验仪”修改为“5.1 低温耐寒试验机”，确定了内容“5.1.1上夹具，由一对绕轴旋转的平面金属板组成，见图1。可做往返屈挠，屈挠角度为(22.5士0.5)°，屈挠频率为(100士5)次/min。”

会议确定了第6部分为取样，确定内容为“6.1 取样位置宜选取连续纺织品印花皮膜，式样无折痕、变色或其他破损”“6.2试样尺寸为(70士2)mmX(40士2)mm。”“6.3取3个试样。”

会议确定第7部分为“试验步骤”,内容修改为“7.3将试样沿短边向印花皮膜面折叠，使两个长边并在一起，将其中一端放入上夹具中夹紧，见图2 a)。再将试样另一端打开后将试样沿短边向非印花皮膜面折叠，使此端两个长边并在一起，见图2 b)，皮膜面朝外折叠夹在固定的下夹具内，保证折叠线垂直水平后夹紧，见图2 C)，并保持试样自然伸直。”“7.4设置试验温度、冷冻时间和屈挠次数。试验温度和屈挠次数具体要求根据产品需要确定，试验温度建议为-20℃、-25℃、-30℃等，屈挠次数建议为10、50、100次等。低温箱达到设定温度，放置24h后，夹具开始屈挠至设定次数，完成屈挠次数后夹具停止屈挠。”

会后绘制标准中的图1、图2并增加图题。

会议确定了第8部分为“结果描述”，确定内容为：“8.1试验后记录试验结果，如试样有无损坏，如有损坏，按7.5记录试样的损坏类型，若损坏情况包括二种及以上类型的复合，应增加相应的文字说明。”“8.2若3个平行试样的试验结果不同时，以最差试的一个为最终试验结果。”“删除8.3”。

会议确定了第9部分为“试验报告”，确定内容为：“试验报告中应包括以下内容：a）本文件的编号；b）试样描述；c）试验温度、冷冻时间和屈挠次数；d）试验结果；e）任何偏离本标准的细节。”

会议确定，执笔组于2021年5月下旬完成标准稿的修改和完善，形成标准工作稿第一稿，秘书处同时筹备标准起草组，召集起草单位，视情况召开标准起草组成立会。

（二）形成标准征求意见稿阶段

由于国内新冠疫情的影响，一段时间内起草组无法召开线下工作会议。为推进该项团体标准制定工作进度，根据上级主管单位中国国印刷技术协会的指导意见，2022年4月，起草组将《纺织品印花皮膜耐寒性试验方法》团体标准预研稿下发给各起草单位，起草组专家通过电话、视频、微信交流群等方式对标准重点部分“试验方法”等内容进行了认真的讨论与修改。5月中旬起草组根据各起草单位提出意见和建议进行了标准文本的整理，最终形成了标准征求意见稿。同时，起草组也组织起草了标准的编制说明等相关文件，于6月初面向行业征求意见。

# 三、标准编制原则与确定标准主要内容的依据

（一）标准编制原则

本标准属于方法标准，编制遵循“先进性、实用性、统一性、规范性”的原则。标准的编制严格遵循 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》及GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求进行。

（二）本标准主要内容

本标准规定了对通过印刷方式在纺织品上形成的皮膜进行耐寒性试验涉及的术语和定义、试验方法。本标准适用于在实验室条件下采用低温耐寒试验机对纺织品印花片状连续皮膜进行耐寒性的测试。其他织物印花皮膜可参照使用。

（三）本标准制定参考的主要依据相关标准

本标准无规范性引用文件。

# 四、主要试验（或验证）的分析及技术经济效益评估

# （一）主要试验（或验证）分析

1.仪器设备的选用

前期参考国内多家服装品牌对印花皮膜进行耐寒性试验的情况，选用了低温耐寒试验机（见图一）作为《纺织品印花皮膜耐寒性试验方法》的测试仪器。其测试原理是：将试样按一定要求夹在仪器的夹具上，冷冻一定时间后，仪器上夹具对试样做反复曲挠动作，完成后观察试样印花皮膜的损伤情况，如试样未出现变化，表示该试样的耐寒性好；如试样出现皮膜爆裂、起泡、脱落等现象，则说明该试样耐寒性差，通过试验后样品印花皮膜损伤程度来判断试样耐寒性能的优劣。

图1 低温耐寒试验机

2.样品耐寒性测试

按照本方法，对印花样品进行了耐寒性测试，测试数据见附件。

（二）技术经济评估

耐寒性能是产品在低温环境中保持质量的重要指标，本项目主要针对纺织品涂料印花的耐寒性进行研究，从而制定行业统一的测试方法。为企业进行耐寒性新工艺、新材料的研发提供科学的检测手段，对进一步提升印花产品的附加价值具有重大的推进作用。

企业通过对印花皮膜耐寒性的深入研究，有望探索出更节省原料的新工艺，对于降低企业生产成本以及降低生态环保压力有着深远的意义。

该标准的制定，同时可满足行业生产、管理、监督、交易等质量活动的需求。总体来说，该标准的制定，对印花行业的技术创新发展具有较大的促进作用，同时具有良好的社会效益与经济效益。

五、本标准参照采用的国际或国内法规及相关标准

FZ∕T 01143-2018 涂层织物 低温耐折性能试验方法

# 六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准内容符合《团体标准管理规定》，标准内容符合国家现行法律、法规要求，并与参照采用的相关标准有一定的对应关系。

# 七、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准的制定过程中尚未出现较大的意见分歧。重点讨论内容主要在于标准的命名、术语的命名、试样的要求及试验数据处理等，以上内容在预研会及后续起草过程中，标准起草组进行了深入的讨论，最终对以上内容达成一致意见。

八、征求意见

无。

# 九、标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

本标准为团体标准，属于推荐性标准。

# 十、贯彻标准的要求措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

1.组织措施:在SAC/TC 170的组织协调下，以标准起草组成员为主，成立标准宣贯小组。

2.技术措施：组织撰写标准宣贯材料，组织标准宣贯培训，争取标准颁布实施后尽快在全行业推广。

# 十一、废止现行有关标准的建议

本标准为首次制定，不存在可废除的对应标准。

# 十二、本标准编制说明的附件

附件：印花皮膜耐寒性测试数据

附件：

测试数据

一、-20℃测试

| 样品 | 测试结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 曲挠10次 | 曲挠50次 | 曲挠100次 |
| 样品1 | pass | pass | pass |
| 样品2 | pass | pass | 开裂 |
| 样品3 | pass | pass | pass |
| 样品4 | pass | pass | pass |
| 样品5 | pass | pass | pass |

二、-25℃测试

| 样品 | 测试结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 曲挠10次 | 曲挠50次 | 曲挠100次 |
| 样品1 | pass | pass | pass |
| 样品2 | pass | pass | 开裂 |
| 样品3 | pass | pass | pass |
| 样品4 | pass | pass | 起泡 |
| 样品5 | pass | pass | pass |

三、-30℃测试

| 样品 | 测试结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 曲挠10次 | 曲挠50次 | 曲挠100次 |
| 样品1 | pass | pass | pass |
| 样品2 | pass | 开裂 | - |
| 样品3 | pass | pass | pass |
| 样品4 | pass | 起泡 | - |
| 样品5 | pass | pass | 开裂 |